Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 30 сентября 1986 г. N 2933

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Coniferous sawn timber. Specifications

ГОСТ 8486-86

(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.,

Изменения N 2, утв. в сентябре 1988 г.,

Изменения N 3, утв. в феврале 1990 г.)

Группа К21

ОКП 53 3100

Дата введения

1 января 1988 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.

Разработчики: П.Ф. Куроптев, Г.М. Васькова.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.1986 N 2933.

3. Взамен ГОСТ 8486-66.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2369-80.

5. Ссылочные нормативно-технические документы

───────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка│      Номер пункта

───────────────────────────────────────┼─────────────────────────

ГОСТ 2140-81                           │         2.2

ГОСТ 3808.1-80                         │         4.2

ГОСТ 6564-84                           │         3.1, 4.1

ГОСТ 7016-82                           │         2.5

ГОСТ 9302-83                           │         1.2

ГОСТ 10950-78                          │         2.3

ГОСТ 16369-96                          │         4.1

ГОСТ 18288-87                          │         1.1

ГОСТ 19041-85                          │         4.1, 4.2

ГОСТ 24454-80                          │         1.2, 2.6

ГОСТ 26002-83                          │         1.2

6. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93).

7. Переиздание (февраль 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1987 г., сентябре 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 3-88, 1-89, 5-90).

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и на экспорт.

Стандарт не распространяется на резонансные и авиационные пиломатериалы.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.

Термины и определения - по ГОСТ 18288.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 24454.

По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302 и ГОСТ 26002.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.3. Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные или отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения:

Доска-2-сосна-32 х 100 - ГОСТ 8486-86

Доска-2 хв.-32 - ГОСТ 8486-86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяются на пять сортов (отборный, 1, 2, 3, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Назначение пиломатериалов различных сортов дано в Приложении.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

Нормы ограничения пороков

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Пороки древесины     │         Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов        │

│      по ГОСТ 2140       │                                                                      │

│                         ├──────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────────┤

│                         │    отборного     │   1-го    │   2-го    │   3-го    │      4-го     │

├─────────────────────────┼──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────────┤

│1. Сучки                 │Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом   │

│                         │однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:             │

│1.1. Сросшиеся здоровые, │                                                                      │

│а в брусьях и частично   │                                                                      │

│сросшиеся и несросшиеся  │                                                                      │

│здоровые:                ├───────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────┤

│                         │размер │ кол-во,  │раз- │кол- │раз- │кол- │раз- │кол- │размер│ кол-во,│

│                         │       │   шт.    │мер  │во,  │мер  │во,  │мер  │во,  │      │   шт.  │

│                         │       │          │     │ шт. │     │ шт. │     │ шт. │      │        │

│                         ├───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┴────────┤

│пластевые и ребровые     │  1/5  │    2     │ 1/4 │  3  │ 1/3 │  4  │ 1/2 │  4  │   Допускаются │

│кромочные: на пиломате-  │       │          │     │     │     │     │     │     │               │

│риалах толщиной до 40 мм │  1/3  │    1     │ 1/2 │  2  │ 2/3 │  2  │ Во  │  2  │        "      │

│                         │       │          │     │     │     │     │ всю │     │               │

│                         │       │          │     │     │     │     │кром-│     │               │

│                         │       │          │     │     │     │     │ ку  │     │               │

│толщиной 40 мм и более   │1/4, но│    2     │ 1/3 │  2  │ 1/2 │  3  │То же│  3  │        "      │

│                         │  не   │          │     │     │     │     │     │     │               │

│                         │ более │          │     │     │     │     │     │     │               │

│                         │ 15 мм │          │     │     │     │     │     │     │               │

│    Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется.                                     │

│                         │                                                                      │

│1.2. Частично сросшиеся  │Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях  │

│и несросшиеся            │ширины стороны и в количестве на любом однометровом  участке  длины   │

│                         │на каждой из сторон, не более:                                        │

├─────────────────────────┼───────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────────┤

│                         │размер │ кол-во,  │раз- │кол- │раз- │кол- │раз- │кол- │размер│ кол-во,│

│                         │       │    шт.   │мер  │во,  │мер  │во,  │мер  │во,  │      │   шт.  │

│                         │       │          │     │ шт. │     │ шт. │     │ шт. │      │        │

│                         ├───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────┤

│пластевые и ребровые     │  1/8  │     2    │ 1/5 │  2  │ 1/4 │  3  │ 1/3 │  3  │ 1/2  │    4   │

│кромочные:               │       │          │     │     │     │     │     │     │      │        │

│на пиломатериалах        │  1/4  │     1    │ 1/3 │  1  │ 1/2 │  2  │ Во  │  2  │Во всю│    2   │

│толщиной до 40 мм        │       │          │     │     │     │     │ всю │     │кромку│        │

│                         │       │          │     │     │     │     │кром-│     │      │        │

│                         │       │          │     │     │     │     │ ку  │     │      │        │

│толщиной 40 мм и более   │ 10 мм │     1    │ 1/4 │  2  │ 1/3 │  2  │ 2/3 │  2  │То же │    3   │

│1.3. Загнившие, гнилые и │Не допускаются    │Допускаются  в  общем  числе  частично   сросшихся │

│табачные                 │                  │и  несросшихся  здоровых  сучков  тех  же  размеров│

│                         │                  │и не более половины их количества.                 │

│                         │Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили.│

│    Примечания. 1. Сучки  размером  менее  половины   максимально                               │

│допускаемых не учитываются.                                                                     │

│    2. В пиломатериалах толщиной 40 мм  и  более  (за исключением                               │

│отборного сорта)   допускаются  продолговатые  и  сшивные   сучки                               │

│размером по малой оси  до  6 мм и  глубиной  залегания  до  3  мм                               │

│без ограничения размера по большой оси.                                                         │

│    3.  Пасынок  допускается   по   нормам   несросшихся  сучков.                               │

│В отборном сорте не допускается.                                                                │

│    4. Размер сучка  определяют  расстоянием  между  касательными                               │

│к  контуру   сучка,  проведенными   параллельно   продольной  оси                               │

│пиломатериала.  За  размер   продолговатого   и   сшивного  сучка                               │

│на пластях пиломатериалов и  на  всех  сторонах брусков и брусьев                               │

│принимают  половину  расстояния  между касательными, проведенными                               │

│параллельно продольной оси пиломатериала.                                                       │

│    5. В пиломатериалах  длиной более  3  м  допускается  наличие                               │

│одного сучка размером, предусмотренным в  нормах  смежного  более                               │

│низкого сорта.                                                                                  │

│    6. На  участке   пиломатериала  длиной,  равной  его  ширине,                               │

│наибольшая  сумма  размеров   сучков,  лежащих  на  прямой линии,                               │

│пересекающей  сучки  в  любом  направлении, не  должна  превышать                               │

│предельного размера допускаемых сучков.                                                         │

│                                                                                                │

│                         │В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков,  │

│                         │расположенных на участке длиной 200 мм, не должна превышать           │

│                         │предельного размера допускаемых сучков.                               │

│2. Трещины               │                  │            │           │                          │

│2.1. Пластевые           │Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не    │Допускаются    │

│и кромочные, в том числе │более:                                                │при условии    │

│выходящие на торец       │              Неглубокие       │ Неглубокие и глубокие│сохранения     │

│                         │                               │                      │целостности    │

│                         │        1/6       │     1/4    │    1/3    │    1/2   │пиломатериала  │

│                         │               Глубокие        │                      │               │

│                         │       1/10       │    1/6                                            │

│2.2. Пластевые  сквозные,│Допускаются длиной в мм, не более:         │Допускаются общей длиной  │

│в том числе выходящие на │        100       │     150    │    200    │в долях длины             │

│торец                    │                  │            │           │пиломатериала, не более:  │

│                         │                                           │    1/6   │      1/4      │

│2.3. Торцовые            │Не допускаются    │Допускаются на одном торце длиной  │Допускаются    │

│(кроме трещин усушки)    │                  │в долях ширины пиломатериала,      │при условии    │

│                         │                  │не более:                          │сохранения     │

│                         │                  │     1/4    │    1/3    │    1/2   │целостности    │

│                         │                  │            │           │          │пиломатериала  │

│    Примечание.   Допускаемые   размеры    трещин     установлены                               │

│для   пиломатериала   с   влажностью   древесины  не  более  22%,                               │

│при  большей  влажности  эти  размеры  трещин  уменьшаются вдвое.                               │

│                                                                                                │

│3. Пороки строения       │                  │            │                                      │

│древесины                │                  │            │                                      │

│3.1. Наклон волокон      │Допускается не    │                     Допускается                   │

│                         │более 5%          │            │                                      │

│3.2. Крень               │Не допускается    │Допускается │              Допускается             │

│                         │                  │не более 20%│                                      │

│                         │                  │площади     │                                      │

│                         │                  │пласти пило-│                                      │

│                         │                  │материала   │                                      │

│3.3. Кармашки            │Допускаются одно- │Допускаются на любом    │        Допускаются       │

│                         │сторонние на любом│однометровом участке    │          │               │

│                         │однометровом уча- │длины  пиломатериала    │          │               │

│                         │стке длины в коли-│в шт., не более:        │          │               │

│                         │честве 1 шт. дли- │            │           │          │               │

│                         │ной не более 50 мм│     2      │     4     │          │               │

│3.4. Сердцевина и двойная│Не допускается    │Допускается │           Допускается                │

│сердцевина               │                  │без отлупны │                                      │

│                         │                  │и радиальных│                                      │

│                         │                  │трещин      │                                      │

│                         │                  │только в    │                                      │

│                         │                  │пиломатериа-│                                      │

│                         │                  │лах толщиной│                                      │

│                         │                  │40 мм       │                                      │

│                         │                  │и более     │                                      │

│3.5. Прорость            │Не допускается    │Допускается односторонняя шириной  │Допускается    │

│                         │                  │в долях соответствующей стороны    │               │

│                         │                  │пиломатериала, не более:           │               │

│                         │                  │    1/10    │    1/5    │    1/4   │               │

│                         │                  │и длиной в долях длины                             │

│                         │                  │пиломатериала,не более:                            │

│                         │                  │    1/30    │   1/10    │    1/10  │               │

│3.6. Рак                 │Не допускается                 │Допускается           │Допускается    │

│                         │                               │протяжением в долях   │               │

│                         │                               │длины пиломатериала до│               │

│                         │                               │    1/5    │    1/3   │               │

│                         │                               │но не более 1 м       │               │

│4. Грибные поражения     │                                                                      │

│4.1. Грибные ядровые     │Не допускаются    │Допускаются общей       │        Допускаются       │

│пятна (полосы)           │                  │площадью в % от площади │                          │

│                         │                  │пиломатериала,          │                          │

│                         │                  │не более:               │                          │

│                         │                  │     10     │    20     │                          │

│4.2. Заболонные грибные  │Не допускаются    │Допускаются поверхностные в виде   │Допускаются    │

│окраски и плесень        │                  │пятен и полос. Глубокие допускаются│               │

│                         │                  │общей площадью в % от площади      │               │

│                         │                  │пиломатериала, не более:           │               │

│                         │                  │    10      │    20     │     50   │               │

│4.3. Гнили               │        Не допускаются         │     Не допускаются   │Допускается    │

│                         │                               │                      │только пестрая │

│                         │                               │                      │ситовая        │

│                         │                               │                      │ядровая гниль  │

│                         │                               │                      │в виде пятен   │

│                         │                               │                      │и полос общей  │

│                         │                               │                      │площадью       │

│                         │                               │                      │не более 10%   │

│                         │                               │                      │площади        │

│                         │                               │                      │пиломатериала  │

│5. Биологические         │                               │                                      │

│повреждения              │                               │                                      │

│5.1. Червоточина         │Допускается неглубокая на      │Допускается на любом однометровом     │

│                         │обзольных частях пиломатериала │участке длины пиломатериала в шт.,    │

│                         │                               │не более:                             │

│                         │                               │     2      │     3   │       6       │

│6. Инородные включения,  │                                                                      │

│механические повреждения │                                                                      │

│и пороки обработки       │                                                                      │

│6.1. Инородные включения │                             Не допускаются                           │

│(проволока, гвозди,      │                                                                      │

│металлические осколки    │                                                                      │

│и др.)                   │                                                                      │

│6.2. Обзол (в обрезных   │                 Острый не допускается                │Допускается    │

│пиломатериалах)          │Тупой допускается на пластях и кромках размером       │тупой и острый │

│                         │в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала   │при условии,   │

│                         │без ограничения по длине, не более:                   │что пласти     │

│                         │                  │            │           │          │пропилены      │

│                         │        1/6       │     1/6    │    1/6    │    1/3   │не менее, чем  │

│                         │                  │            │           │          │на 1/2 ширины, │

│                         │Допускается на  отдельных  участках  кромок   размером│а кромки       │

│                         │в долях ширины кромки, не более:                      │не менее, чем  │

│                         │        1/3       │     1/3    │    1/3    │    2/3   │на 3/4 длины   │

│                         │                  │            │           │          │пиломатериала  │

│                         │и протяженностью в долях длины пиломатериала,         │               │

│                         │не более:                                             │               │

│                         │        1/6       │     1/6    │    1/6    │    1/4   │               │

│    Примечания. 1.  Кора  на  обзолах  экспортных  пиломатериалов                               │

│не допускается.                                                                                 │

│    2.   Обрезные    пиломатериалы,    соответствующие   по  всем                               │

│показателям   требованиям   определенного  сорта,  но  с обзолом,                               │

│превышающим установленную  норму  для  этого  сорта,  допускается                               │

│переводить в необрезные с сохранением сортности.                                                │

│                                                                                                │

│6.3. Скос пропила           │В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца)│

│                            │должен быть опилен перпендикулярно к продольной  оси пиломатериала.│

│                            │Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке           │

│                            │допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно.   │

│6.4. Риски, волнистость,    │Допускаются в пределах отклонений      │Допускаются│ Допускаются   │

│вырыв                       │от номинальных размеров, установленных │глубиной не│               │

│                            │в ГОСТ 24454                           │более 3 мм │               │

│7. Покоробленности          │                                                                   │

│7.1. Покоробленность        │Допускается стрела прогиба в долях длины           │Допускаются    │

│продольная по пласти        │пиломатериала в %, не более:                       │               │

│и кромке, крыловатость      │      0,2      │    0,2    │    0,2    │     0,4   │               │

│    Примечание. В необрезных пиломатериалах продольная                                          │

│покоробленность по кромке не нормируется.                                                       │

│                                                                                                │

│7.2. Покоробленность        │Допускается стрела прогиба в долях ширины          │Допускается    │

│поперечная                  │пиломатериала в %, не более:                       │               │

│                            │       1       │     1     │     1     │      2    │               │

│    Примечания.  1.     Нормы     покоробленности     установлены                               │

│для  пиломатериалов  с  влажностью  не  более  22%.  При  большей                               │

│влажности эти нормы уменьшаются вдвое.                                                          │

│    2.  Пороки  древесины,  не упомянутые в  настоящем  стандарте,                              │

│допускаются.                                                                                    │

2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сорта изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).

Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.

Антисептирование - по ГОСТ 10950.

2.4. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна производиться по пласти или кромке, худшей для данной доски, а брусков и брусьев квадратного сечения - по худшей стороне.

2.5. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов  не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016.

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 3).

2.6. Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454.

2.7. Дополнительные требования к пиломатериалам, предназначенным для специального судостроения

2.7.1. Пиломатериалы для обшивки деталей и связей морских катеров, шлюпок судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса должны соответствовать требованиям отборного сорта со следующими дополнениями:

ядровая часть на середине длины пиломатериалов должна быть на внутренней пласти: в продольной обшивке - не менее 50%, в диагональной - не менее 25% ширины пласти;

размеры учитываемых сросшихся, частично сросшихся и несросшихся сучков не должны превышать 10 мм;

количество учитываемых сросшихся сучков не должно превышать 1 шт. на любом однометровом участке длины пиломатериала, а частично сросшихся, несросшихся - 1 шт. на 2 м длины пиломатериала;

учитываемые сучки допускаются не ближе 10 мм от ребер пиломатериалов;

кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются.

2.7.2. Пиломатериалы для настила палуб морских судов должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов для наружных палуб и первого и второго сортов для внутренних палуб со следующими дополнениями:

на лучших пластях пиломатериалов шириной до 100 мм включительно, предназначаемых для наружных палуб, заболонная часть допускается шириной не более 30 мм, а поверхности пластей должны быть радиальной или близкой к ней распиловки (без клиновых срезов годовых слоев);

учитываемые сучки допускаются: сросшиеся - не ближе 10 мм, частично сросшиеся и несросшиеся - не ближе 15 мм от ребер наружной пласти;

на худшей пласти и нижних половинах площади кромок пиломатериалов сросшиеся сучки допускаются без ограничения, а частично сросшиеся и несросшиеся - до 1/3 ширины пласти;

трещины допускаются в пиломатериалах для наружных палуб глубиной до 1/4 толщины; для внутренних палуб - 1/3 толщины пиломатериалов. По длине трещины в палубных пиломатериалах не ограничиваются;

тупой обзол допускается в палубных пиломатериалах размером не более 5 мм;

рак на лучших пластях и верхних половинах площади кромок, а кармашки на лучшей пласти пиломатериалов для наружных палуб не допускаются;

сердцевина в пределах нижней половины палубных пиломатериалов допускается.

Примечание. Оценку качества палубных пиломатериалов осуществляют по лучшей пласти и верхним половинам площади кромок.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.8. Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).

По требованию потребителя пиломатериалы могут быть рассортированы по группам сортов в соответствии с назначениями, установленными в Приложении к стандарту.

Пиломатериалы для экспорта должны быть рассортированы в соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой организации.

2.9. Сорт, характер обработки, размеры и порода древесины должны быть указаны в спецификации потребителя.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564.

4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должны производиться по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041.

Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369.

4.2. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1 и ГОСТ 19041.

Приложение

Обязательное

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Сорта (группы │           Основные назначения пиломатериалов           │

│   сортов)    │                                                        │

│пиломатериалов│                                                        │

├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│0, 1, 2       │Специальное судостроение - для обшивки и связей морских │

│              │катеров, шлюпок,  судов  морского  плавания,  глиссеров,│

│              │быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов│

│              │1-го класса, настила наружных и внутренних палуб морских│

│              │судов                                                   │

│0, 1, 2       │Сельхозмашиностроение  -  для  изготовления   деревянных│

│              │деталей сельскохозяйственных машин                      │

│0, 1, 2, 3    │Вагоностроение -  для  изготовления  деревянных  деталей│

│              │вагонов железных дорог                                  │

│              │Судостроение                                            │

│              │Автостроение  -  для  изготовления  деревянных   деталей│

│              │платформ грузовых  автомобилей,  прицепов и полуприцепов│

│              │Мостостроение, обозостроение                            │

│1, 2, 3       │Строительство   и    ремонтно-эксплуатационные    нужды,│

│              │элементы несущих  конструкций,  детали  окон  и  дверей,│

│              │строганые детали, детали деревянных домов и др.         │

│              │Производство различных изделий деревообработки,  включая│

│              │мебель, клепку для заливных и сухотарных бочек, спецтару│

│3, 4          │Тара и упаковка                                         │

│4             │Для  использования   на   малоответственные     детали в│

│              │строительстве, раскроя на  мелкие  заготовки  различного│

│              │назначения                                              │

└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘