Сортность
Сортность продукции (вагонка, доска пола)

| Дефекты | Категория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экстра | А | В | С |
| Продольная покоробленность по пласти | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 15мм фикс. длины |
| Продольная покоробленность по кромке | Допускается не > 3мм фикс. длины | Допускается не > 3мм фикс. длины | Допускается не > 5мм фикс. длины | Допускается не > 10мм фикс. длины |
| Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки | Не допускаются | Допускаются диаметром до 25мм 2 шт. на 1п/метр | Допускаются диаметром до 25мм не > 1/3 ширины доски | Допускается без ограничений |
| Сучки несросшиеся | Не допускаются | Допускаются диаметром до 5мм 1 шт. на 1п/метр | Допускаются диаметром до 8мм 1 шт. на 1п/метр | Допускаются диаметром до 15мм без ограничения длины |
| Смоляные кармашки | Допускается < 50мм шириной 2мм, 1шт на 1п/м | Допускается < 50мм шириной 3мм, 2шт на 1п/м | Допускается без ограничений | Допускается без ограничений |
| Трещины пластевые | Не допускаются | Допускаются микротрещины<50 мм | Допускаются не сквозные шириной <0,5мм | Допускаются несквозные шириной <1мм |
| Трещины торцевые | Не допускаются | Допускаются несквозные длиной<200мм | Допускаются не сквозные длиной<300мм | Допускаются несквозные, сквозные<300мм |
| Непрофрезеровка со стороны гребня | Допускается при ширине гребня >3мм | Допускается при ширине гребня >3мм | Допускается при ширине гребня >3мм | Допускается при ширине гребня >2мм |
| Непрофрезеровка кромки со стороны шпунта | Не допускаются | Допускается | Допускается | Допускается |
| Непрофрезировка по пласти | Не допускаются | Не допускаются | Допускается длиной <50мм | Допускается длиной <20% фиксир. длины |
| Синева | Не допускаются | Допускается 1/6 ширины пласти | Допускается <30% площади | Допускается без ограничений |
| Вмятины, сколы вырывы | Не допускаются | Допускаются глубиной <1 мм | Допускаются глубиной <2 мм | Допускаются глубиной <3 мм |
| Ожог от режущего инструмента | Не допускаются | Не допускаются | Допускается | Допускается |
| Червоточина | Не допускаются | Не допускаются | Допускается 1шт на 1п/метр | Допускается |
| Сердцевина | Не допускаются | Не допускаются | Допускается по пласти прер. линей | Допускается |
| Обзол | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускается на кромке со стороны гребня <5 мм |

Примечание:

В сортах "Экстра", "А","В", на не лицевой стороне допускается наличие дефектов, не мешающих сборке, кроме механических повреждений, нарушающих целостность доски.
В сорте "С" на не лицевой стороне допускаются все дефекты. 
Влажность древесины 8-12%. 
Предельные отклонения от номинальных размеров:

- по длине: +/-5 мм;

- по ширине +/- 1 мм

- по толщине +/- 0,3 мм